ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ТВЕРДИХ ТІЛАХ,
ІНДУКОВАНІ ВИСОКИМИ ТИСКАМИ

О.І.Г ерзанич

Ужгородський національнії університет, 88000, Ужгород, вул. А.Волошина, 52

В огляді наведено результати експериментальних досліджень фазових переходів в деяких твердих тілах при високих тисках, Розглянуто вплив тиску на структуру і окремі фізичні властивості діелектриків, напівпровідників, металів, сегнетоелектриків та мінералів. Показана важлива роль методу високих тисків дня фундаментальних досліджень і практики.

Вступ

Початок Систематичному вивченню властивостей речовини в умовах високих тисків можна віднести до середини	минулого	століття.

Фундаментальні роботи в цій галузі науки і техніки належать американському фізику П.Бріджмену, який здійснив на практиці оригінальні способи одержання високих тисків в обмеженому об'ємі твердої речовини. Визнанням заслуг нього вченого явилось присудження Йому в 1946 р, Нобелівської премії з фізики “,.,за створення приладу для одержання дуже високого тиску і за відкриття, зроблені за допомогою цього приладу в області фізики високих тисків”.

В даний час в лабораторних умовах досягнуто тисків, які перевищують 100 ПІа, В промисловості використовуються тиски -10 ГШ. Завдяки силам тяжіння біля поверхні Землі статичний тиск змінюється від атмосферного до 3,5-і02 ГПа в її центрі, В центрі Сонця і зірок (білі карлики) тиски сягають величини -2-Ю' і і О7-10і 1 ГПа, відповідно. Створення тисків і температур, які не існують при нормальних умовах оточуючого нас середовища, а також дослідження речовини в екстремальних умовах таїть у собі не тільки можливість моделювання і вивчення процесів, існуючих в надрах

Землі і космічних об'єктах, але і синтезу нових	матеріалів з унікальними

властивостями	та	створення

високоефективних технологій, що є одним із основних завдань науки і техніки майбутнього.

Значна кількість явищ, відомих у фізиці	при атмосферному тиску,

досліджені при високих тисках, Особливий інтерес представляють тверді тіла. Більшість проблем при дослідженні твердих тіл під тиском пов’язані із вивченням фазових перетворень (ФП). Інтерес	до них має не тільки

фундаментальне, але і практичне значения. Досить згадати роботи з синтезу алмазу та боразону, які привели до створення нової галузі промисловості в області надтвердих матеріалів.

Внаслідок взаємодії ізольованих атомів під дією сил притягання і відштовхування, при рівновазі останніх, утворюється тверде тіло, решітка якого є стійкою при відсутності зовнішньої дії. Залежність внутрішньої енергії від міжатомних відстаней с такою, що при рівноважному їх значенні мас місце мінімум, якому відповідає стабільний стан кристала, що реалізується у різних типах кристалевих граток. Енергія хімічного зв'язку в різних структурах є різною. Ковалентний, іонний та металевий зв'язок характеризуються	енергією

р, ГПа

Мал. 2. р, Г-діаграма вуглецю [1].

Для збільшення швидкості росту осадження вуглецю із газу - суміш водню з метаном і невеликою кількістю азоту - відбувається при підвищеному тиску. Це дає можливість збільшити швидкість росту алмазів на два порядки, до 150мкм/год. Заготовка і нові шари при цьому являють собою один і той же кристал, який не відрізняється від заготовки. Описана методика успішно використовується в інституті ім.Карнеги (США). Подібні технології для вирощування алмазів, які по якості можна співставити із природними, також розвинуті в ряді країн, в т.ч. Росії (ІФВТРАН, ІЕМРАН) та Україні (ІНТМНАНУ, ІПМНАНУ).

Крім	кубічного	існує

гексагональний алмаз - лонсдейліт. Його можна отримати без каталізатора, стискуючи монокристал алмазу вздовж певного напрямку при р&13 ГПа і 7М000°С. Густина лонсдейліту 3,51 г/см3, тобто рівна густині алмазу. Він є менш стійким, ніж алмаз. Наявність цієї модифікації графіту була виявлена в метеоритах.

Ізоморфний перехід у цезію

При переходах “тверде тіло - тверде тіло” під впливом тиску такожможливі ізоморфні перетворення. В цьому випадку зближення атомів при всебічному стисненні іде поступово, інколи стрибком, без зміни типу кристалевої структури, але з меншим її об’ємом. Яскравим прикладом речовини, у якої має місце такий перехід, являється цезій - метал, структура якого при атмосферному тиску є ОЦК (мал.1) з досить низьким координаційним числом - 8.

На мал.З представлена р, Г-діаграма Се. При р»2,4 ГПа у Се здійснюється поліморфний перехід першого роду Сбі —» СвІІ, при якому решітка змінюється із ОЦК в ГЦК. Остання являється щільною кубічною, з координаційним числом 12. Зростання р приводить до утворення при р=4 ГПа фази високого тиску Сбііі, структура якої така ж, як і в СвІІ. При обидвох переходах спостерігається стрибок об’єму. Як показали рентгеноструктурні дослідження, для фази СвІІ при Г=25°С і р=2,5 ГПа постійна гратки а=6,465 А, а при р=4 ГПа - 5,984 А. Для структури Сбііі при Т=25 °С і р—4,17 ГПа, а=5,800 А. Таке перетворення у Се без зміни типу кристалевої структури, але із меншими параметрами решітки, обумовлено переходом електронів із смуги 6-у, утвореної із 6$ рівнів ізольованих атомів,

в смугу 5(і, як більш енергетично вигідне. Ця, так звана інверсія електронних рівнів, супроводжується зміною енергетичної структури і являється, очевидно, першопричиною	баричного

ізоструктурного переходу СвІІ—»СбШ. Фаза Сбііі, яка утворилася в результаті такого переходу, є стійкою у вузькому діапазоні тисків (від 4,22 до 4,27 ГПа). Перехід 6.?-*5<7, приводить до того, що атом цезію набуває електроннуконфігурацію інертного газу, що супроводжується втратою його хімічної активності і електропровідності. Із мал.4, на якому наведено залежності опору Се від тиску, видно, що в області тисків, при яких існує фаза СвІІІ, опір сильно зростає. При переході СвПІ—>СбіУ він падає до значень, характерних для звичайних металів. Металева фаза СбіУ - тетрагональна.

р, ГПа

13	5	7

р, ГПа

Мал. 3. Г-діаграма цезію [1].

Мал.4. Барична залежність електричного опору цезію [2].

Електронні переходи у германію

Германій	-	класичний

напівпровідник, який при атмосферному тиску має кубічну структуру типу алмазу (мал.1). Із мал.6., на якому представлена р, Г-діаграм а, видно, що при 20°С і ~9 ГПа у Ge має місце поліморфний перехід GeI->GeII в нову фазу з тетрагональною структурою. В новій металевій фазі, на відміну від напівпровідникової, спостерігається ріст температури плавлення з тиском. Це означає, що фаза Gell являється більш щільною, ніж рідина. Напівпровідникова тетрагональна фаза CsIII існує при тисках, менших за 9 ГПа. Під впливом тиску в германію, окрім описаних вище ефектів, спостерігається

зміна енергетичної структури, яка обумовлена електронним переходом.

На мал.6 представлена схема енергетичних зон германію. Під впливом тиску мінімуми ЗОНИ провідності Ьу і г'2 зміщуються відносно вершини валентної

зони з додатніми коефіцієнтами —.

Ф

Мінімум у точці А, - з від’ємним коефіцієнтом (на мал.6 показано стрілками). При /7=1,8 ГПа здійснюється електронний перехід, в результаті якого мінімуми Ц і А, зрівнюються на вісі енергій, і Ц перестає бути абсолютним. Внаслідок цього ефекту, електрони, які при нормальному тиску тунелюванням із валентної зони (Ґ25) переходили в мінімум при />>1.8 ГПа перетікають

( ИТ

—± = -226 	 . При р=0,19 ГПа і

\Ф т

7=293К підвищення розщеплення лінії ФП на дві лінії: верхню Тф) та нижню Тс(р). Відповідні баричні

сір

-226

К

ГПа

Одновісний власний сегнетоелектрик тіогіподифосфату олова (БлгРгБв) належить до моноклінної сингонії Рс - (сегнетофаза) та

(парафаза). При фазовому

переході другого роду (Тс=339 К) атоми олова зміщуються на 0,26 А в напрямку [101].

Із мал. 11 видно, що із підвищенням тиску температура фазового переходу	То	зменшується

К_ '

ГПа )

реалізується ТЛ. Подальше тиску приводить до

коефіцієнти рівні:

—- = -246 	. Між цими лініями

сір	ГПа

знаходиться НС фаза.

Про наявність ТЛ та НС фази в БпгРгЗб свідчать експериментальні дослідження діелектричних, оптичних, електрофізичних та механічних властивостей [15]. Приведемо деякі із них. На мал. 12 наведено баричні залежності критичних індексів у,	Р, а,	що

характеризують поведінку діелектричної проникності, параметру	порядку	та

об'ємної стисливості поблизу ТЛ. їх величини складають, у = 1,28 ± 0,04,

ркр=0,19 ±0,03	та	0^=0,25 ±0,05.

Експериментальні значення критичних індексів є близькими до значень оцр«0,25, Укр ~ 4 9	рАГ/^0, 19, які теоретично

одержані для ТЛ методом статистичного моделювання.

Неспівмірна	фаза	в

сегнетоелектрику має деякі особливості через залежність періоду модуляції від температури. При зміні останньої форма хвилі зміщень в інтервалі температур (ТГТС) змінюється від синусоїдального профілю до прямокутного. Тому поблизу Тс неспівмірна структура стає подібною до періодичної доменної структуриспівмірної сегнетоелектричної фази, період якої закономірно змінюється з температурою. Із наближенням до Тс зі сторони неспівмірної фази відстань між доменними стінками збільшується, і кристал в ідеальному випадку прямує до монодоменного стану. Як показали експериментальні дослідження, у більшості кристалів з неспівмірними фазами ця відстань є кінечною. Тому перехід неспівмірна-сегнетоелектрична фаза являється ФШ близьким до ФІШ.

Він, як показали електронно- мікроскопічні дослідження, не схожий на звичайний структурний ФП в сегнетоелектриках. Перехід, як слідує із вище згаданого, здійснюється в системі доменних границь в області НС фази, які при пониженні температури розходяться, а в самій точці ФП зникають.

Мал. 12. Барична поведінка критичних індексів Укр, $кр, акр в

БпгРгБб поблизу ТЛ. рс - тиск, що відповідає ФП.

При цьому переході діелектрична проникність є має високе значення. В НС

перевищує густину кварцу [17]. Стішовит одержується із кварцу при тиску «10 ГПа і температурах 800-ь1700К. Синтез цієї модифікації кварцу має велике значення для вияснення особливостей будови Землі. Густина стішовиту близька густині останнього шару, який знаходиться перед рідким ядром. Саме ядро в умовах температур 5н-6-103К і тисків 3,0-гЗ, 5 • 10	Тонков Е.Ю. Фазовые диаграммы элементов при высоких давлениях. М., Наука, (1979) 192 с. 	Попова С.В. Бенделиани Н.А. Высокие давления. М., Наука, (1974) 168 с. ГПа	має властивість

металевого скла з густиною «15г/см3. Важливість одержання стішовиту, густина якого виявилась рівною густині кристалів неземного походження, знайдених у кратері Аризонського (США) метеориту, очевидна. Раніше вважалось, що існування густих порід в глибинах Землі обумовлено наявністю там важких елементів. Синтез стішовиту свідчить про те, що в глибинах Землі при відповідних тисках і температурах можуть бути присутні і кремнекисневі сполуки нових форм. Цей факт дозволяє по-новому дивитись на будову внутрішніх шарів Землі.

Заключения

Метод високих тисків являється одним із ключових методів сучасної фізики. За його допомогою, як слідує із огляду, можна вирішувати складні, в той же час актуальні завдання сучасної науки і техніки. Фазова р, Г-діаграма речовини являється ніби її паспортом. На ній встановлені нові можливі структури речовини, які виникають при зміні зовнішніх параметрів (Т,р) та особливості їх фізичних властивостей. Знання фазових діаграм являється дуже важливим, так як дає можливість наблизиться до розв’язання головного завдання матеріалознавчої та фізичної науки, а саме, направленого синтезу речовини певного хімічного складу, структури та фізико-хімічних властивостей. Важливо при цьому відмітити, що при високих тисках часто спостерігаються такі явища, які при звичайних умовах реалізувати важко або неможливо. Прикладом може служити синтез при високих тисках і температурах надтвердого кубічного нітріду бора (N6), який не існує в нормальних умовах. Він, за деякими параметрами, навіть кращий за алмаз. Алмаз - теж дитя високих тисків (фаза високого тиску), його існування при нормальних умовах пов’язане із нескінчено великим часом зворотнього перетворення алмазу в графіт.

Метод високих тисків також відіграє важливу роль в експериментах по підтвердженню теоретичних положень або висновків про ті чи інші фізичні явища. Прикладом можуть служити трикритичні явища на р, Г-діаграмах твердого тіла, які передбачив Ландау. Експериментальне підтвердження їх існуванню було знайдено при дослідженні кристалів БЬБІ при високих тисках. Другим прикладом може служити критична точка на р, Г-діаграмі Се, у якій має місце перехід “тверде тіло - тверде тіло”, минуючи лінію фазової рівноваги, подібно до критичної точки в рідині і т.д. В даний час дослідження в області фізики високих тисків ідуть в двох основних напрямках: перший - це фундаментальні дослідження структури, фізичних властивостей та фазових перетворень в різних речовинах, включаючи побудову теоретичних моделей спостережуваних явищ, другий напрямок пов’язаний із синтезом нових надтвердих матеріалів та дослідженням їх властивостей.

3.		Курдюмов А.В., Дегтярева В.Ф., Понятовский Е.Г. и др. Под ред. Пилянкевича АН. Влияние высоких давлений на структуру и свойства вещества. (1987) 232 с.

4.		Брандт Н.Б., Ицкевич Е.С., Минина Н.Я. УФН, т. 104, в.З, (1971) 359-488 с.

5.		Ицкевич Е.С., Вороновский А.Н. Письма в ЖЭТФ, 4, 226, (1966).

6.		Ицкевич Е С., Фишер Л.М. Письма в ЖЭТФ, 6, 748, (1967).

7.		Понятовский Е.Г. ДАН СССР, т.120, (1958) 1021 с.

8.		Davis B.L., Adams L.H. J. Phys. Chem. Solids, v.25, (1964) 379 p.

9.	 Герзанич	Е.И.,	Фридкин	B.M.

Сегнетоелектрики типа AvBVICvn. M., Наука, (1982) 228 с.

10.		Герзанич Е.И., Фридкин В.М. Письма в ЖЭТФ, т.8, в. 10, (1968) 533-556 с.

11.	 Gerzanich	E.I., Fridkin	V.B.

Ferroelectrics, v.31, №3A, 127-138 p.

12.		Gerzanich E.I., Liakhovitskaja V A., Fridkin V.B., Popovkin B.A. Current

Topics in Materials Science, v. 10, ch.2 ed. by E.Kaldis, (1982) 55-190 p.

13.		Парсамян T.K., Хасанов С.С., Шехтман В.Ш. и др. ФТТ, т.27, в. 11, (1985) 3327-3331 с.

14.		Tjagur Yu.И., Jun J. High Pressure Science and Technology. Warsaw, Poland, Sept 11-15, (1995) 469-471 p.

15.		Герзанич О.L, Сливка О.Г., Гуранич П.П., Шуста В.С., Кедюлич В.М., Лукач П.М. Науковий вісник УжНУ. Сер. фіз., №6, (2002) 76-93 с.

16.		Сливка О.Г., Герзанич О.І., Гуранич П.П., Шуста В.С., Кедюлич В.М. Укр. фіз. ж., т.42, №2, (1997) 211-215 с.

17.		Стишов С.М., Попова С.В. Геохимия, №10, (1961) 837 с.

PHASE TRANSFORMATIONS IN SOLID STATES
INDUSED BY HIGH PRESSURES

O.L Gerzanich

Uzhgorod National University
32 Voloshin Str.s 8S000, Uzhgorod, Ukraine

The results of experimental investigations of phase transitions in some solid states at high pressures arc represented. The influence of pressure on structure and separate physical properties of dielectrics, semiconductors, metals, ferroelcelrics and minerals are surveyed. The important role of high pressure method for fundament;: I research and practice is shown.