## Slide 1: Відбитки та відбиткові маси в ортопедичній стоматології лектор – завІДУВАЧ кафедри ортопедичної стоматології. д.мед.н.,доц. Костенко Світлана Борисівна
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Стоматологічний факультет
Кафедра ортопедичної стоматології

## Slide 2: Протезне поле відбиток модель протез протезне поле

## Slide 3
Протезне ложе– комплекс органів та тканин, які знаходяться в безпосередньому контакті з зубним протезом.
Протезне поле – поняття, яке включає в себе органи та тканини щелепно-лицевої ділянки, які знаходяться в зоні опосередкованої та безпосередньої дії протезу (тканини протезного ложа, жувальні та мімічні м’язи, СНЩС, слинні залози, органи, які забезпечують нейрорегуляторну та трофічну функції).

## Slide 5: Відбитки

## Slide 6
Відбиток – це негативне (зворотнє) відображення поверхні твердих та м’яких тканин порожнини рота,які розміщені на протезному полі та за його межами,та отримані за допомогою спеціальних матеріалів.

## Slide 7
Метою зняття відбитку є отримання моделі, котра повторює анатомічні утворення в порожнині рота і являється позитивним відображенням протезного ложа.
Види моделей: діагностичні, робочі (основні), допоміжні та контрольні моделі.

## Slide 9: Класифікація моделей
Діагностичні моделі – для уточнення діагнозу в складних ситуаціях, планування лікування та визначення конструкції майбутнього протезу чи лікувального апарату.
Робочі моделі – безпосередньо для виготовлення ортопедичних конструкцій.
Вони повинні бути відлиті з супер-гіпсу і максимально точно відтворювати протезне ложе.
Контрольні моделі необхідні для оцінки ефективності в процесі лікування.
Допоміжні моделі потрібні для повного відтворення інформації про будову зубного ряду щелепи та створення повноцінної клінічної ситуації порожнини рота з відображенням зубів-антагоністів.

## Slide 10: Класифікація відбитків
За призначенням:
робочі та допоміжні;
За протяжністю:
повні та часткові;
За методикою отримання:
анатомічні та функціональні.
За ступенем компресії, яка створюється відбитковим матеріалом на тканини протезного ложа:
розвантажуючі, компресійні, диференційовані;

## Slide 11: Класифікація відбитків за Гавріловим Є.І
Попередні
Остаточні
Анатомічні
Функціональні
За методикою оформлення країв:
за допомогою пасивних рухів (лікар);
за допомогою жувальних та інших рухів;
за допомогою функціональних проб;
За ступенем компресії
слизової оболонки:
Отримані під мінімальним тиском;
Комбіновані;
Під довільним тиском
Під жувальним тиском
Під дозованим тиском
Отримані під тиском

## Slide 12: Анатомічні відбитки –
являються статичним відображенням протезного ложа і оточуючих його тканин. Їх отримують при виготовленні всіх видів ортопедичних конструкцій. В процесі зняття анатомічного відбитку м’які тканини, які обмежують краї відбитку, знаходяться в спокої.

## Slide 13: Функціональні відбитки –
знімаються при виготовленні знімних протезів, коли потрібно забезпечити їхню фіксацію методом функціонального присмоктування з створенням клапанної зони.
При цьому використовують жорсткі індивідуальні ложки, які ретельно припасовують в порожнині рота. В процесі зняття функціонального відбитка необхідно активне та пасивне формування його країв м’якими тканинами, які знаходяться в процесі функції.

## Slide 14
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВІДБИТКИ
Компресійні – отримують
при пальцевому тиску лікаря
чи при тиску прикушування пацієнта
Диференційовані –
забезпечують
вибіркове навантаження
на окремі ділянки
протезного ложа
залежно від їх
функціональної виносливості
Декомпресійні (розвантажуючі) –
отримуються без тиску
на тканини протезного ложа

## Slide 16
Вибір ступеня мукокомпресії залежить від особливостей слизової оболонки порожнини рота.
В більшості випадків рекомендують знімати диференційовані відбитки, так як в різних ділянках протезного ложа піддатливість слизової оболонки, як правило, різна.

## Slide 17
Ділянки декомпресії створюють в зонах з атрофованою чи надмірно піддатливою слизовою оболонкою, а також при наявності «плаваючого гребеня» - альвеолярного відростка, який позбавлений кісткової основи.
При наявності слизової оболонки з рівномірним помірно вираженим підслизовим шаром показано зняття компресійних відбитків.
Різноманітний ступінь компресії досягається шляхом створення перфорацій в відбитковій ложці, використання відбиткових матеріалів з різними мукокомпресійними властивостями.

## Slide 18: Відбиткові ложки

## Slide 19: Класифікація відбиткових ложок
По стороні застосування:
Для одностороннього відбитку (з одної щелепи);
Для двостороннього відбитку (в прикусі).
По ступеню відповідності протезному ложу:
Індивідуальні;
Стандартні;
Напівіндивідуальні (ложки Шрейнмейкерса).
По матеріалу:
Металеві;
Пластмасові;
По розміру
По протяжності:
Повні;
Часткові.

## Slide 20: Класифікація відбиткових ложок
По формі
Для беззубої щелепи;
Для повного зубного ряду;
Для часткової адентії.
З допоміжними конструктивними особливостями:
Розсувні;
Розбірні.
За наявністю елементів ретенції:
Без елементів ретенції;
Перфоровані;
З кантом по бортику (Rim Lock).

## Slide 21: За стороною застосування:
Для двостороннього відбитку
(в прикусі)
Для одностороннього відбитку
(з одної щелепи)

## Slide 22: За ступенем відповідності протезному ложу:
Індивідуальні
Стандартні

## Slide 23: За матеріалом:
Пластмасові
Металеві

## Slide 24: За протяжністю:
Часткові
Повні

## Slide 26: Критерії, що впливають на отримання якісних відбитків:
Підбір відбиткової ложки;
Якість відбиткового матеріалу;
Методика зняття відбитку;
Дотримання інструкції та збереження пропорцій: правильне дозування і замішування відбиткового матеріалу;
Адгезивні властивості відбиткового матеріалу до ложки;
Умови зберігання відбиткового матеріалу та отриманого відбитку.

## Slide 27: Вимоги до якісного відбитку:
Щільне прилягання до відбиткової ложки на всьому протязі та щільна фіксація до неї;
Точне відображення всіх елементів протезного ложа і прилеглих до нього тканин;
Відсутність дефектів та деформацій (змазаних та розмитих ділянок, тріщин, пухирців, пор, відтяжок та інших дефектів).

## Slide 28: Вимоги до якісного відбитку:
Рівномірна товщина країв відбитку на всьому протязі та з чіткими правильно оформленими краями (заокругленої правильної форми);
Розміщення відображення зубного ряду чи альвеолярного відростку в відбитку посередині між бортами ложки.
Відсутність деформації під час відливання моделі;
Відсутність усадки протягом часу, який необхідний для отримання моделі.

## Slide 29: Оцінка якісного відбитку

## Slide 30: Відбиткові матеріали

## Slide 31: Вимоги до відбиткових матеріалів:
- набувати пластичності за температури, яка не спричиняє опік слизової оболонки;
- в пластичному стані дозволяти без значного тиску отримувати точні відбитки рельєфу слизової оболонки і зубних рядів;
- легко вводитися в ротову порожнину і виводитися з неї цілим відбитком або частинами, які легко з’єднуються в одне ціле, зі збереженням рельєфу;
- протягом 2–5 хв. переходити у твердий або еластичний стан;
- не справляти шкідливий вплив на організм людини і не подразнювати СОПР

## Slide 32: Вимоги до відбиткових матеріалів:
- не руйнуватись під дією слини;
- зберігати постійність форми та об’єму після виведення з ротової порожнини протягом терміну, достатнього для відливки моделі;
- не мати неприємного кольору, смаку і запаху;
- мати такий зв’язок із матеріалом моделі, який дозволяє легко роз’єднувати відбиток із моделлю;
- підлягати стерилізації, що дозволяє застосувати їх повторно;
- бути дешевими, зручними для фасування і транспортування.

## Slide 33: Основні властивості відбиткових матеріалів:
Гідрофільність – властивість речовини інтенсивно взаємодіяти з водою (змочуватися), тобто в порожнині рота ні слина, ні ясенна рідина не перешкоджають проникненню відбиткового матеріалу в зубо-ясенну борозну.
Гідрофобність – властивість речовини погано взаємодіяти з водою (не змочуватися).

## Slide 34: Гідрофільність і гідрофобність
Тест на гідрофільність: При розміщенні однакових крапель води на поверхнях різних матеріалів, в залежності від гідрофільності даних матеріалів буде залежати форма (площа прилягання) краплі до поверхні. Чим БІЛЬША гідрофільність, тим БІЛЬША площа прилягання та МЕНШИЙ крайовий кут змочування. І навпаки.

## Slide 35: Гідрофільність і гідрофобність
Гідрофобні матеріали
С – силіконові
Полісульфідні
Гідрофільні матеріали
А – силіконові
Поліефірні

## Slide 36: Тиксотропність -
властивість відбиткового матеріалу змінювати в'язкість під дією тиску (ставати рідким, текучим), а без тиску не розтікатися.

## Slide 37: Тест на тиксотропність:
Замішану 1 дозу відбиткового матеріалу з диспенсера наносять на скляну пластинку, що розміщена перпендикулярно до горизонтальної поверхні, очікують до остаточного затвердіння маси та оцінюють ступінь її стікання по скляній поверхні.
Тиксотропні відбиткові матеріали
Нетиксотропні відбиткові
матеріали

## Slide 38: В’язкість -
це властивість створювати супротив дії зовнішніх сил, які викликають текучість матеріалу.
В'язкість залежить від довжини макромолекули, ступеня витягнутості її складових, сили міжмолекулярної взаємодії, концентрації розчину, тиску, під яким відбувається витікання розчину.

## Slide 39
В'язкість - це здатність матеріалів під дією розтягуючої нагрузки витягуватися.
Цей вид деформації характерний тим, що досліджуваний зразок збільшується в напрямку приложеної сили /довжину/ і звужується в поперечному перерізі.
Деякі матеріали мають велику в'язкість: золото, срібло, залізо. Інші зуботехнічні матеріали цієї здатності не мають: сталь, фарфор, і їх відносять до крихких матеріалів.
Крихкість є величиною протилежною в'язкості

## Slide 40: Точність відображення рельєфу поверхні відбитковим матеріалом:

## Slide 41: Точність відображення відбитковим матеріалом рельєфу поверхні:
Безводневі еластомери 2,3 типів | 25μΜ
Безводневі еластомери 1 типу, альгінатні матеріали, агар-агарові гідроколоїди, цинк оксид-евгенольні відбиткові матеріали | 50μΜ
Безводневі еластомери 0 типу | 75 μΜ
Кристалічні відбиткові матеріали | -

## Slide 42: Характеристика деформації відбиткових матеріалів при стисканні
Вид відбиткового матеріалу | min | max
Безводневі еластомери о та 1 типів | 0,8 % | 20 %
Безводневі еластомери 2 та 3 типів | 2 % | 20 %
Альгінатні та агар-агарові гідроколоїди | 5 % | 20 %

## Slide 43: Оцінка деформації при стисканні відбиткових матеріалів
Деформація матеріалу при стисканні,% =

## Slide 44: Відновлення відбиткових матеріалів після деформації

## Slide 45: Відновлення відбиткових матеріалів після деформації
Вид відбиткового матеріалу | %
Безводневі еластомери | 96,5 - 100
Альгінатні та агар-агарові гідроколоїди | 95
Алебастр | 0
Компаунди | 0

## Slide 46
Пластичність – це властивість матеріалів деформуватися без пошкодження структури під дією зовнішніх сил і зберігати «нову» форму після припинення їх дії.
Текучість – це здатність матеріалу заповнювати форму (вид пластичної деформації).
Твердість – властивість, яка характеризує спротив матеріалу під час дії тиску.

## Slide 47: Усадка відбиткових матеріалів
це зменшення лінійних розмірів і об’єму тіла при його затвердінні, охолодженні та зберіганні.

## Slide 48: Визначення усадки відбиткових матеріалів

## Slide 49: Зміни маси гідроколоїдних відбиткових матеріалів, залежно від вмісту води при різноманітних умовах зберігання відбитків
Імбібіція – здатність гелю поглинати рідину, збільшуючись при цьому в об'ємі.
Синерезіс – це виділення вільної рідкої фази, обумовлене ущільненням макромолекул в процесі структурної перебудови, що відбувається після гелеутворення.

## Slide 50: Усадка альгінатних відбиткових матеріалів в залежності від умов зберігання відбитку

## Slide 51: Усадка еластомерних відбиткових матеріалів

## Slide 52: Лінійна усадка еластомерних відбиткових матеріалів

## Slide 53: Лінійна усадка еластомерних відбиткових матеріалів

## Slide 54: Історія розвитку відбиткових матеріалів

## Slide 55: Історія розвитку відбиткових матеріалів
1711 р. - Віск (Матсіас,Готтфрід,Пурман)
1842 р. - Гуттаперча (Монтомері)
1844 р. - Алебастр (Весткотт)
1856 р. - Компаунд (Чарльс Стенс)
1925 р. - А-А гідроколоїд (Альфонс Поллер)
1935 р. - ZOE паста (Росс)
1940 р. - Альгінати (Вілдінг)
1954 р. - Полісульфіди, тіоколові
1955 р. - С-силікони
1965 р. - Поліефіри
1975 р. - А-силікони

## Slide 56: Вимоги до відбиткових матеріалів:
- Не створювати негативного впливу на тканини порожнини рота та організм вцілому;
- Дозування компонентів відбиткового матеріалу повинно бути легким;
- Приготований відбитковий матеріал повинен бути однорідним,
- Матеріал повинен легко вводитися та виводитися після свого затвердіння з порожнини рота;

## Slide 57: Вимоги до відбиткових матеріалів:
- Не мати різкого запаху та смаку;
- Не руйнуватися при взаємодії з середовищем порожнини рота;
- Володіти слабкими антисептичними властивостями;
- Точно відображати рельєф;
- Комфортний час твердіння відбиткового матеріалу в умовах вологості та температури порожнини рота;

## Slide 58: Вимоги до відбиткових матеріалів:
- Повне відновлення після деформації;
- Збереження постійних розмірів після виведення відбитку;
- Не вступати в реакцію з моделювальними матеріалами, гіпсом;
- Можливість обробки та дезінфекції.

## Slide 59: Класифікація відбиткових матеріалів
1.Тверді
-Кристалічні:
-Гіпс
-Цинк оксид-евгенольні маси
2.Термопластичні
-Стенс
-Маса Вайнштейна
-Маса Керра1

## Slide 60: Класифікація відбиткових матеріалів
3.Еластичні
3.1. Гідроколоїдні
-Агарові (оборотні);
-Альгінатні (необоротні).
3.2. Еластомерні
-Поліефірні;
-Полісульфідні;
-Силіконові матеріали, які твердіють в ході реакції поліконденсації (С-силікони);
-Силіконові матеріали, які твердіють в ході реакції полі приєднання, тобто вони аддитивні. (А-силікони).

## Slide 61: Матеріали, що кристалізуються або тверді відбиткові матеріали
ГІПС
В стоматологічній практиці застосовується напівгідрат сульфату кальцію CaSO40,5H2O, що виготовляється із природнього гіпсу шляхом обжигу в спец. печах з наступним механічним подрібненням і просіюванням через сито.
Для отримання відбитків рекомендують використовувати гіпс, що пройшов термообробку при t=170С на протязі 12 годин.
При гідратації гіпсу, він знову переходить в двохгідрат, і через деякий час затвердіває; реакція супроводжується виділенням тепла.

## Slide 62
Вплив t на швидкість затвердіння гіпсу.
Підвищення температури суміші до 30-37С веде до скорочення терміну схоплення гіпсу.
Температура 38-50 - не впливає на швидкість схоплення.
При темп-рі  50 С швидкість схоплення падає
Після 100С – процес схоплення не відбувається.
Вплив ступеню подрібненності гіпсу
Чим дрібніше подрібнений гіпс, тим більша його поверхня, тим швидше він схоплюється.
Чим інтенсивніше замішування, тим тісніший контакт між гіпсом і водою, швидше протікає процес схоплення
Каталізатори схоплення :
сульфат калію /K2SO4/,
сульфат натрію / Na2 SO4 / ,
хлористий натрій / NaCL / ,
хлористий калій /KCL /,
алюмокалієві квасцы / K2 SO4Al2(SO4)12H2O / ,
нітрат калію / KNO3 / .
Із них сульфат калію пришвидшує схоплення гіпсу в будь-яких концентраціях, інші до 3% конц. пришвидшують схоплення, а більшої концентрації– уповільнюють.
Інгібітори схоплення:
бура / Na2 B4 O7 /,
етиловий спирт /C2 H5 OH /,
цукор /C12 H22 O11
Столярний клей.

## Slide 63: Класи гіпсу
Ступінь твердості |  | Застосування
І ступінь | М'який | Використовується в якості допоміжних матеріалів для отримання відбитків, гіпсування моделей в оклюдатор та артикулятор, в різноманітних технічних цілях.
ІІ ступінь | Середній | 
ІІІ ступінь | Твердий | При виготовленні діагностичних моделей, для виготовлення робочих моделей при знімному протезуванні
ІV ступінь | Підвищеної твердості | Для отримання розбірних та надміцних моделей для виготовлення незнімних і комбінованих ортопедичних конструкцій
V ступінь | Надтвердий | 

## Slide 64: Типи гіпсу
ТИП | Супротив компресії , кг/см 2 | Співвідношення води : порошку
І. Напівводневий гіпс для моделей (β-модифікація) | 40±20 | 0,5-0,75
ІІ. Напівводневий гіпс для моделей (β-модифікація) | 90 | 0,45-0,5
ІІІ. Напівводневий гіпс для моделей (α-модифікація) | 210 | 0,28-0,3
ІV. Напівводневий гіпс для моделей (α-модифікація) | 350 | 0,22-0,24
V. Напівводневий гіпс для моделей (α-модифікація) | 490 | 0,18-0,22

## Slide 65: Фази кристалізації гіпсу
Фаза кристалізації | Час | Процеси
1 фаза – ФАЗА НАСИЧЕННЯ | 30-50 сек | Гіпс впитує вологу, набуває сметаноподібної консистенції
2 фаза – ФАЗА ПЛАСТИЧНОСТІ | 2-5 хв | Гіпс густіє, появляється пластичність. Введення в порожнину рота, формування країв відбитку (активним чи пасивним методом)
3 фаза – ФАЗА КРИСТАЛІЗАЦІЇ | 1-3 хв | Гіпс втрачає пластичність, стає крихким. Лінія зламу не чітка. Виведення відбиткової ложки, сегментація відбитку.
4 фаза – ФАЗА ЕКЗОТЕРМІЧНА | 5-8 хв | Гіпс нагрівається, достатньо твердий. Лінія зламу чітка, рівна. Виведення відбитку з порожнини рота, проведення оцінки якості відбитку.
5 фаза – ФАЗА КРИСТАЛІЗАЦІЇ | 30-60 хв | Гіпс міцний. Склеювання сегментів гіпсового відбитку. Відливання гіпсової моделі.

## Slide 66: Гіпсові відбитки

## Slide 67: Гіпс стоматологічний

## Slide 68: Цинк оксид-евгенольні матеріали
Жорсткий необоротний відбитковий матеріал, який отримується при змішуванні двох паст – основної пасти та каталазатора, в склад яких входять оксид цинку, рослинні масла, евгенол, смоли, наповнювачі, які надають матеріалу консистенцію пасти.

## Slide 69: Цинк-оксид евгенольні матеріали

## Slide 70: Тверді відбиткові матеріали
«+»:
- Відсутність токсичності;
- Низька усадка;
- Швидке затвердіння в порожнині рота;
- Висока пластичність.
«-»:
- Неприємний присмак, сильний запах евгенолу;
- Відсутність адгезії до відбиткової ложки;
- Можливість виникнення алергічних реакцій;
- Крихкість та ламкість після затвердіння.
Гіпс, цинк оксид-евгенольні матеріали

## Slide 71: Термопластичні матеріали (компаунд)
Жорский оборотний відбитковий матеріал, який включає в свій склад композицію речовин: пластифікатори (парафін, стеарин, церезин, каніфоль)+наповнювачі (тальк, оксид цинку)+барвники та ароматизатори

## Slide 72: Термопластичні відбиткові матеріали

## Slide 73
Назва термопластичної маси | Температура плавлення, 0С | Покази до використання
Маса Вайнштейна № 1 | 50-60 | Відбитки з беззубих щелеп.
Маса Вайнштейна № 2 | 55-70 | Складні щелепно-лицеві апарати.
Маса Вайнштейна № 3 | 55-65 | Вкладки, штифтові зуби, напівкоронки.
Маса Вайнштейна № 4 | 50-60 | Індивідуальні ложки. Відбитки з беззубих щелеп.
Маса Вайнштейна № 5 | 50-65 | Оформлення країв індивідуальних ложок за методом Гербста.
Ортокор | 60 | Функціонально-присмоктуючі відбитки з беззубих щелеп з використанням індивідуальних ложок .
Дентафоль | 50-55 | Функціональні відбитки для виготовлення знімних протезів.
Акродент | 55-60 | Зубні протези, ортодонтичні апарати.

## Slide 74: Термопластичні відбиткові матеріали
«+»:
- Постійна консистенція протягом всього часу знімання відбитку;
- Можливість неодноразового введення відбитку порожнини рота і його корекція;
- Добре з’єднується з відбитковою ложкою та легко відділяються від моделі.
«-»:
- Можливість опіку слизової оболонки порожнини рота;
- Можливість деформації при виведенні з порожнини рота при наявності ретенційних пунктів;
- Негайне відливання моделі, складність в роботі.

## Slide 75: Термопластичні відбиткові матеріали
Розігрівання термопластичної
маси
Відбиток із термопластичного
матеріалу

## Slide 76: Агар-агарові гідроколоїди
Еластичний матеріал, оборотний гідроколоїд на основі агар-агару (13-17%). Вміст води до 80 %.

## Slide 77: Гідроколоїдна маса
Маса на основі агар-агару, який отримують з морських водоростей, при температурі 460С стає текучою.
Найчастіше використовується для дублювання моделей.

## Slide 78
«+»:
Простота та швидкість отримання відбитка;
Хороші органолептичні властивості;
Відсутність токсичності;
Висока точність відбитка;
Гідрофільність;
Оптимальна сумісність з гіпсами;
Низька вартість.
«-»:
Необхідність використання спеціальних відбиткових ложок;
Низка міцність на розрив;
Нестабільність в розмірі;
Вплив дезінфекції на якість відбитка;
Низький динамічний тиск при отриманні відбитка;
Одноразовість використання відбитка під час відливання моделі;
Отримання відбитку можливо лише однією методикою.
Агарові відбиткові матеріали

## Slide 79: Складові частини альгінатних відбиткових матеріалів
Альгінат натрію - 15 %
Альгінат калію – 15 %
Сульфат кальцію – 16 %
Наповнювач –60% Зшівальні агенти
Регулятори швидкості структурування
Добавки
ПОРОШОК
ГЕЛЬ
ВОДА

## Slide 80: Альгінатні відбиткові матеріали

## Slide 81: Альгінатні відбиткові матеріали
«+»:
Фінансова доступність;
Можливість використання в роботі стандартних ложок;
Простота і надійність в використанні;
Гідрофільність;
Пластичність при введенні в порожнину рота;
Еластичність після остаточного затвердіння та під час виведення з порожнини рота;
Оптимальна передача рельєфів м’яких і твердих тканин порожнини рота;
Оптимальна сумісність з гіпсами;
Добре дезінфікуються.
«-»:
Погана адгезія до відбиткової ложки;
Один тип в’язкості;
Ручний спосіб замішування;
Низька механічна міцність на розрив після структуризації;
Швидка усадка відбиткового матеріалу після твердіння (30 хвилин);
Необхідність негайного відливання моделей.

## Slide 82: Замішування альгінатної маси

## Slide 83: Альгінатні відбитки

## Slide 84: Безводневі еластомери (за хімічним складом):
Силіконові матеріали конденсаційного типу (С-тип);
Силіконові матеріали приєднувального типу (вінілполісилоксани, А-тип);
Полісульфідні;
Поліефірні.

## Slide 85: Безводневі еластомери (за в’язкістю):
Тип в'язкості |  |  | Діаметр
0 | P (putty, very high ) | дуже висока | max 30 mm
1 | H (high) | висока | max 35 mm
2 | M (medium) | середня | 31-41 mm
3 | L (low) | низька | min 36 mm

## Slide 86: Полісульфідні відбиткові матеріали (тіоколи)
Еластичний необоротний відбитковий матеріал на основі еластомеру, який отримують шляхом вулканізації полісульфідів малої молярної маси, які мають в якості закінчень групу – SH.
Полімеризація ініціюється каталізатором – діоксидом свинцю.

## Slide 87: Представники

## Slide 88
Полісульфідні (тіоколові)
відбиткові матеріали
«+»:
Тривалий робочий час;
Хороша адгезія до відбиткової ложки і між шарами відбитку;
Точність відтворення деталей протезного ложа;
Легкість виведення з порожнини рота;
Висока еластичність;
Висока міцність на розрив;
Низька усадка і термостабільність;
Фінансова доступність;
Тривалий термін зберігання.
Можливість відливання декількох моделей
«-»:
Вимагає використання індивідуальної ложки;
Неприємний смак і запах при замішуванні за рахунок вивільнення сірководню;
Довгий час вулканізації (до 7-10 хв), проте можна пришвидшити процес твердіння додаючи крапельно воду, яка виступає каталізатором для даного типу мас;
Гідрофобність;
Дискомфорт в роботі з матеріалом (липкий, в’язкий);
Потребує негайного відливання моделей;
Недостатня еластичність.

## Slide 89: С-силіконові відбиткові матеріали
Еластичний необоротний відбитковий матеріал на основі еластомеру, який отримують шляхом поліконденсації диметилсилоксану з активними кінцевими гідроксильними групами.
Поліконденсація ініціюється каталізатором – двовалентною оловоорганічною речовиною.

## Slide 90: Силіконові матеріали конденсаційного типу (С- силікони)
Утворення побічних продуктів в процесі поліконденсації диметилсилоксану

## Slide 91: С - силікони

## Slide 92: Переваги
Достатня точність для виготовлення суцільнолитих конструкцій
Невисока усадка
Еластичність та міцність як коригуючої, так і базової маси
Можливість проведення дезінфекції
Низька ціна

## Slide 93: Недоліки
Не ідеальна якість при знятті відбитків з ретракційними нитками
Вимагають ретельного ручного перемішування різнорідних по костистенції маси і каталізатора
Складність точного дозування каталізатора, все «на око»
Не можна відливати моделі по відбитку багаторазово
Чутливість до вологи – гігроскопічність.
Низька гідрофільність
Недостатня адгезія до ложки
В літературі описується можливість токсичного ефекту
Немає автоматичного замішування
Незначно зайва жорсткість базової маси

## Slide 94: А-силіконові відбиткові матеріали (вінілполісилоксани)
Еластичний необоротний відбитковий матеріал на основі еластомеру, який отримують шляхом приєднання полісилоксану, що обмежений вініловими групами.
Полімеризація ініціюється каталізатором – платиновою сіллю.

## Slide 95: А- силікони

## Slide 96: Переваги
- Розмірна точність,висока тіксотропність та гідрофільність;
- Стійкість до тиску;
- Відмінне пошарове з’єднання;
- Витримують дезінфекцію в будь-яких розчинах;
- Не мають смаку і запаху;
- Оптимальна сумісність з шкірою і слизовою оболонкою;
- Ідеальна кінцева твердість;
- Контурна чіткість і точність деталей.
- По відбитках із А-силіконів можна відлити декілька моделей
- Точність дозування бази та каталізатора
- Найменьша усадка,відливати моделі можна протягом 30 днів

## Slide 97: Недоліки
- Перекись водню, анестетики, ретракційний розчин пошкоджують та інактивують каталізатор — необхідно працювати в ретельно промитій і висушеній порожнині рота;
- При застосуванні необхідно використовувати адгезив для відбиткової ложки;
- Має високу вартість.
- Не можна замішувати в латексних перчатках

## Slide 98: Поліефірні відбиткові матеріали
Еластичний незворотний відбитковий матеріал на основі еластомеру, який отримують шляхом полімеризації поліефірного полімеру малої молярної маси з закінченнями у вигляді емін-етиленових груп.
Полімеризація ініціюється каталізатором – ефіром сульфонової кислоти.

## Slide 99: Поліефірні відбиткові маси
Це відносно нові і сучасні відбиткові матеріали на основі поліефірних смол і сульфонових (наповнених жирних) кислот. За рахунок властивостей цих матеріалів, відбитки з них мають дуже високу точність, також початкову гідрофільність і дуже високу тіксотропність (це означає, що матеріал має високу пластичну в’язкість, тобто тече під тиском і зберігає в’язкість на зубному ряді). Бувають лише низького та середнього ступеня в’язкості, що зумовлює їх використання. Ці матеріали
можуть застосовуватись для отримання відбитків монофазною технологією, тобто одношаровою.

## Slide 100: Поліефірні відбиткові матеріали

## Slide 101: Переваги поліефірів
Можливість використання практично для всіх видів робіт;
Висока точність;
Простота замішування при використанні апарату автоматичного замішування - Пентамікс;
Висока тіксотропність;
Висока гідрофільність;

## Slide 102: Переваги поліефірів
Можливість використовувати один відбиток для виготовлення декількох моделей;
Збільшений робочий час за рахунок зменшення часу схоплювання;
Висока міцність;
Можливість стерилізації і замочування в будь-яких розчинах, що застосовуються для знезараження відбитків;
Відбитки можна зберігати, за деякими даними, близько трьох тижнів без побоювання усадки.

## Slide 103: Недоліки
Недоліки:
висока вартість;
недостатня пластичність;
інколи важко вивести відбиток із порожнини рота (через недостатню пластичність).

## Slide 104: Покази
          Область використання:
суцільнокерамічне протезування;
вініри;
вкладки;
накладки;
коронки;
функціональні відбитки;
будь-які знімні протези;
протезування на імплантантах

## Slide 108: Основні періоди часу під час роботи з відбитковими матеріалами

## Slide 109: Основні періоди часу, які використовуються при роботі з відбитковими матеріалами

## Slide 110: Методи приготування відбиткових матеріалів:

## Slide 111: Методики отримання відбитків
Одноетапний метод
Базується на отриманні відбитку базисною та коригуючою масами в одне відвідування.
Отримання двошарового відбитку з використанням шприца
Дана методика базується на тому, що коригуюча маса наноситься на відпрепаровані зуби зі спеціального шприца з голкою-замішувачем.
«Сендвіч-методика»
Даний метод передбачає одночасне внесення в відбиткову ложку базисної та коригуючої мас.

## Slide 112: Методики отримання відбитків
Двоетапна методика:
- Традиційна методика зняття двошарового відбитку;
- «Ізолююча» методика.
Суть двохетапного методу отримання двошарових відбитків полягає в тому, що відбиток двічі вводиться в порожнину рота.
Одноетапна методика:
Методика з використанням техніки шприца;
Методика двофазного одномоментного відбитку.

## Slide 113: Одношаровий одноетапний відбиток

## Slide 114: Переваги та недоліки одношарового одноетапного відбитку:
«+»
Однорідність;
Висока точність;
Економія часу.
«-»
Утворення пор та пустот;
Не точне відображенні пришийкової ділянки відпрепарованих зубів.

## Slide 115: Двошаровий одноетапний відбиток

## Slide 116: Переваги та недоліки двошарового одноетапного відбитку:
«+»
Одночасна полімеризація;
Висока точність;
Економія часу.
«-»
Утворення пор;
Невеликий тиск в відображенні.

## Slide 117: Двошаровий двохетапний відбиток

## Slide 118: Переваги та недоліки двошарового двохетапного відбитку:
«+»
Високий відсоток позитивних результатів.
«-»
Деформація базового шару відбитку;
Затрата часу.

## Slide 121: Дезінфекція відбитків:
Відбитковий матеріал | Дезінфікуючий засіб | Концентрація | Експозиція
Силіконовий відбитковий матеріал | Гіпохлорид натрію | 0,5 % | 20 хв
 | Глутаровий альдегід | 2,5 %, рН 7,0-8,7 | 5 хв
 | Глутарекс |  | 5 хв
 | Дезоксон | 0,1 % | 10 хв
 | Перекись водню | 6 % | 10 хв
 | Перекись водню | 4 % | 15 хв
Альгінатний відбитковий матеріал | Глутаровий альдегід | 2,5 %, рН 7,0-8,7 | 10 хв
 | Глутарекс |  | 10 хв
Полісульфідний відбитковий матеріал | Глутаровий альдегід | 2 % | 5 хв

## Slide 122: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!