## Slide 1: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Стоматологічний факультет, кафедра ортопедичної стоматології «CAD/CAM» Лектор: д. мед. наук, професор Костенко Є. Я.

## Slide 2
Що таке CAD/CAM?
CAD/CAM (Computer Assisted Design/Computer Aided Manufacturing - комп'ютерний дизайн/виробництво під управлінням комп'ютера) - це сучасна технологія виробництва каркасів зубних протезів за допомогою комп'ютерного моделювання і фрезерування на верстатах з числовим програмним керуванням.

## Slide 3
Переваги CAD/CAM:
Висока точність виготовлення (відхилення розмірів на 15-20 мкм., а при литті на 50-70 мкм.)
Краща естетика в порінянні з металокерамічними конструкціями
Велика продуктивність (до 120 одиниць за добу, а можливо і більше)
Високий рівень автоматизації праці
Компактність обладнання
Менше забруднення робочого місця в порівнянні з литтям

## Slide 4
Матеріали які використовуються для системи CAD/CAM
1.Оксид цирконію
Переваги:
Висока міцність і твердість
Світлопроникність і колір як у емалі зуба
Його колір не змінюється під дією агресивного середовища
Біоінертність
Недоліки
В процесі спікання дає велику усадку

## Slide 5
Матеріали які використовуються для системи CAD/CAM
2.Літій дисилікат
Переваги
Низьке теплове розширення
Велика механічна міцність, що дозволяє мінімальне препарування до 0,3 мм.
Великі естетичні якості
Можливе використання і для воскового моделювання і для системи CAD/CAM

## Slide 6
Матеріали які використовуються для системи CAD/CAM
3. Полівошпатна кераміка, для облицювання каркасу з оксиду цирконію
Переваги
Міцність полівошпатної кераміки виросла з 30-40 МПа до 120 МПа у порівнянні з традиційною керамікою

## Slide 7
Складові CAD/CAM:
1.Сканер – для отримання 3D моделі

## Slide 8
2. CAD-програма - для моделювання та конструювання каркасів, а також дозволяє вести базу даних клієнтів, керувати замовленнями і задавати індивідуальні параметри каркасів для кожного клієнта.

## Slide 9
3. Фрезерувальний станок – для отримання каркасу.

## Slide 10
4.Витяжний пристрій - видаляє дрібний пил
оксиду цирконію, який може завдати серйозної шкоди дихальній системі людини.

## Slide 11
5. Агломераційна піч – для проведення спікання каркасу з оксиду цирконію, після фрезерування.

## Slide 12
6. Заготовки з оксиду цирконію на CAD/CAM – пластини круглої форми діаметром 98 мм. З однієї заготовки можна виготовити до 25 одиниць.
Заготовки різної товщини від 10 до 25 мм.

## Slide 13
Заготовки з титану на CAD/CAM – круглої форми діаметром 98 мм. І товщиною від 8 до 15 мм. З однієї пластинки можна виготовити до 23 одиниці.

## Slide 14
Особливості препарування
1.Вініри
Для препарування без перекриття різального краю. Глибина препарування вестибулярної поверхні має бути не менше 0,6 мм.
Для препарування з перекриттям різального краю. Глибина препарування вестибулярної поверхні має бути не менше 0,6 мм., а на різальному краї не менше 0,7 мм.

## Slide 15
Особливості препарування
2.Вкладки
З оклюзійної поверхні необхідно відпрепарувати не менше ніж 1,5 мм.
Уступ формується під кутом 90°

## Slide 16
Особливості препарування
3.Коронки на бічну групу зубів
З оклюзійної сторони необхідно відпрепаровувати 1,5 мм.
З оральної і вестибулярної сторони – 1,5 мм.
Циркулярний уступ 90° з заокругленим кутом, або уступ-скіс під кутом 10-30° до горизонталі
Ширина уступу не менше 1,0 мм.

## Slide 17
Особливості препарування
3.Коронки на передню групу зубів
З оклюзійної сторони необхідно відпрепаровувати 1,5 мм.
З оральної і вестибулярної сторони – 1,2 мм.
Товщина відпрепарованого ріжучого краю повинна бути не менше 1 мм.
Циркулярний уступ 90° з заокругленим кутом, або уступ-скіс під кутом 10-30° до горизонталі
Ширина уступу 1,0 мм.

## Slide 18
Технологія CAD/CAM:
Підбір кольору
Сканування відбитку, воскової композиції, гіпсової моделі
За допомогою спеціальної комп'ютерної програми моделювання (CAD-модуль) на моделі конструюється каркас, абатмент, супраструктура
Фрезерування каркасу з заготовки і його шліфування
Агломерація (спікання )

## Slide 19
Підбір кольору
Колір визначається при денному світлі, невідпрепарованого зуба або сусідніх інтактних зубів за допомогою спеціальної розколірки IPS e.max Press/CAD LT.

## Slide 20
IPS Natural Die Material (культьовой матеріал)
Для полегшення відтворення кольору зуба за допомогою забарвлення культьового матеріалу IPS Natural Die Material визначається колір відпрепарованого зуба. Знаючи колір кукси і бажаний колір зуба, підбирається відповідний блок.

## Slide 21
Внутрішньоротове сканування
Переваги:
Нема помилок пов’язаних з зняттям відбитку
Нема потреби виготовлення гіпсових моделей
Недоліки:
Опромінення пацієнта
Можлива будь-яка неточність при мінімальних рухах пацієнта
Неточність до 40 мкм. пов’язаних з покриванням відпрепарованих зубів непрозорим порошком

## Slide 22
Внутрішньоротове сканування
Використовуємо оптаргейт.
Використовуємо контрастний спрей, який вирівнює різні оптичні властивості тканин природних зубів (дентин і емаль)
Проводимо сканування

## Slide 23
Позаротове сканування
Переваги:
Точніше сканування в порівнянні з внутрішньоротовим
Можливе сканування в лабораторії
Достатність часу для проведення процедури
Недоліки:
Неточності пов’язані з зняттям відбитку
Неточності пов’язані з відливанням моделей

## Slide 24
Позаротове сканування
Модель встановлюється на предметгий столик, який повертається. На модель подається структуроване біле світло (structured white light).
Точність сканування складає до 20 мкм.

## Slide 25
Позаротове сканування моделі
Попереднє сканування моделі
Сканування сегмента моделі, на якій буде протезування
Сканування культі відпрепарованих зубів і беззубої ділянки

## Slide 26
Позаротове сканування відбитка
Технолологія адаптивного сканування відбитків
Адаптивне сканування розпізнає некоректно відображені
області та автоматично вносить зміни на основі нових даних,
отриманих після циклу адаптивного сканування.

## Slide 27
Перший знімок не закінчений в місці препарування, апроксимальної області і зоні контакту. Такі показники ставлять під сумнів можливість посадки і клінічну відповідність моделі.
Після адаптивного сканування пропроблемної ділянки, ми отримуємо повний і точний знімок в результаті автоматичного використання оптимальної комбінації трьохосьового обертання і двох або чотирьох камер.

## Slide 28
Етапи моделювання
1. Визначаємо мінімально допустиму товщину каркаса, товщину технологічної «юбки» каркаса, додатковий простір під цемент.

## Slide 29
Етапи моделювання
2. Визначаємо шлях введеня каркасу. Піднутрення програма виділяє червоним світлом.

## Slide 30
Етапи моделювання
3. Програма пропонує дизайн. Ми вносимо корекцію відповідно до клінічної ситуації. Можна повернути зуб по трьох осях, ввести в контакт з антагоністами.

## Slide 31
Етапи моделювання
4. Добавляємо віртуальним електрошпателем кераміку. Віртуальна анатомія показує, як повинна бути відновлена анатомія керамікою.

## Slide 32
Етапи моделювання
Готовий ковпачок на віртуальній і гіпсовій моделі.

## Slide 33
Фрезерування. Шліфування.
Фрезерування – це процес, в якому зовнішня поверхня металевої заготовки піддається механічній обробці ріжучими інструментами.
Шліфування - це обробка матеріалу абразивними інструментами, твердість яких вище твердості матеріалу, який обробляють.

## Slide 34
Фрезерування проводиться у п’яти координатах:
по трьох осях X, Y і Z рухається фреза, а щодо ще двох осей обертається поворотний стіл із закріпленою заготовкою (оксид цирконію, літій дисілікат).

## Slide 35
У вигляді попередньо спеченого напівфабрикату брусок оксиду цирконію представляє собою легкообразивний матеріал.

## Slide 36
Блоки літій дисілікату, які знаходяться в проміжному кристалічному стані.
Кристалізація при 840°C приводить до ущільнення кераміки на 0,2%.

## Slide 37
Спікання літій дисилікату
1. Заповнити внутрішню поверхню коронки фіксуючою пастою до її границь.
IPS Object Fix Putty – для коронок.
IPS Object Fix Flow – для вінірів і часткових коронок.

## Slide 38
Спікання літій дисилікату
2. Вдавити штифт IPS e.max CAD Crystallization Pin так, зоб він був добре зафіксованим.

## Slide 39
Спікання літій дисилікату
3. Загладити зміщені порції пасти пластиковим шпателем (наприклад, Optra®Sculpt) таким чином, щоб штифт зафіксувався.

## Slide 40
Спікання літій дисилікату
4. Видалити будь-які надлишки пасти з зовнішньої поверхні пензликом, змоченим у воді.

## Slide 41
Спікання літій дисилікату
5.Глазурування
Глазурь у вигляді пасти

## Slide 42
Спікання літій дисилікату
6.Глазурування
Глазурь у вигляді спрея

## Slide 43
Приклади неправильного глазурування

## Slide 44
Спікання літій дисилікату
7.Спікання. Встановлюємо реставрацію, включаючи штифт, в центральну частину лотка для спікання IPS e.max CAD Crystallization Tray.

## Slide 45
Спікання літій дисилікату
Параметри спікання

## Slide 46
Спікання літій дисилікату
Індивідуалізація реставрації
Приклад надмірного зафарбовування

## Slide 47
Спікання каркасу з оксиду цирконію
Спікання здійснюється у спеціальний печі

## Slide 48
Готовий каркас з оксиду цирконію

## Slide 49
Напресування кераміки на каркас з оксиду цирконію
1. Відновлюємо анатомічну форму дентинної частини реставрації воском з зрізанням в ділянці ріжучого краю.
2. Скануємо воскову реставрацію.
3. Конструкцію вишліфовують з блоків поліметилме- такрилатної пластмаси.

## Slide 50
Напресування кераміки на каркас з оксиду цирконію
4. Готові конструкції з поліметилметакрилатної пластмаси.

## Slide 51
Напресування кераміки на каркас з оксиду цирконію
5. Наносимо віск на пришийкову ділянку для того, щоб об’єднати цирконієвий і поліметилметакрилатний каркаси. Таким чином формуємо точний уступ.

## Slide 52
Напресування кераміки на каркас з оксиду цирконію
6. Прикріплюємо восковий дріт товщиною 3 мм. і довжиною 5, 8 мм. до різального краю чи горбів паралельно осі зуба.

## Slide 53
Напресування кераміки на каркас з оксиду цирконію
7. Проводимо заформовку конструкції так шоб відстань від країв каркасу до стінок форми була не менше 10 мм.
8. Виймаємо каркас після пресування.

## Slide 54
Напресування кераміки на каркас з оксиду цирконію
9. Піскоструйна обробка з тиском 2 бар і самого каркасу з тиском 1 бар.
10. Корекція цирконієвого каркасу алмазними інструментами.

## Slide 55
Напресування кераміки на каркас з оксиду цирконію
11. Використовуючи метод пошарового нанесення керамічного покриття на напресованими дентин, ми створюємо остаточну анатомічну форму зубного протеза.

## Slide 56
Готовий зубний протез

## Slide 57
Облицювання каркасу з оксиду цирконію керамікою
1.Нанесення флюорисцентної маси в пришийкову ділянку.

## Slide 58
Облицювання каркасу з оксиду цирконію керамікою
2.Визначення флюорисцентності при виключеному світлі.

## Slide 59
Облицювання каркасу з оксиду цирконію керамікою
3.Нанесення дентину.

## Slide 60
Облицювання каркасу з оксиду цирконію керамікою
4. Підготовка площини ріжучого краю до створення меланом.

## Slide 61
Облицювання каркасу з оксиду цирконію керамікою
4. Нанесення світлого дентину для підсилення яркості коронок.

## Slide 62
Облицювання каркасу з оксиду цирконію керамікою
4. Нанесення прозорої і опалесцентної маси для ріжучого краю з вестибулярної сторони.

## Slide 63
Облицювання каркасу з оксиду цирконію керамікою
Результат після першого спікання

## Slide 64
Облицювання каркасу з оксиду цирконію керамікою
5. Корекційне спікання після нанесення ненасиченої емалі.

## Slide 65
Облицювання каркасу з оксиду цирконію керамікою
Коронки на трегері перед другим спіканням

## Slide 66
Облицювання каркасу з оксиду цирконію керамікою
6. Відполіровані реставрації після самоглазурованого спікання.

## Slide 67
Кінцевий результат

## Slide 68
Дякую за увагу